## 富顺县中医医院

# **A3、A4、A5纸采购项目采购需求**

## 一、采购需求

本项目为富顺县中医医院A3、A4、A5纸采购项目， 主要工作内容下：

复印纸A3

纸张大小：430\*297

采购数量：5件

规格:500张/包，4包/件；

重量：70g/㎡

白度：105纯木浆

适应机型：所有打印复印机

定量及定值偏差：≥70g/ ㎡，±4%；

亮度：≥103%；

挺度（弯曲法）纵向≥83mN横向≥37.1mN;

平滑度：正面≥35，反面≥33；

不透明度：≥93.5%；

施胶度：≥1.25mm;

尘埃度：0个/㎡；

交货水分：≤4.2%；

外观：纸的切变应整齐、洁净。纸面应平整，不许有着折子、皱纹、残缺、破洞、透光点、

裂口、各种斑点、砂子、硬质块及其他影响使用的纸病。

色差： 每一批次色泽应一致无色差。

复印纸A4

纸张大小：297\*210

采购数量：660件

规格:500张/包，8包/件；

白度：105纯木浆

适应机型：所有打印复印机

定量及定值偏差：≥70g/ ㎡，±4%；

厚度：≥95μm;

亮度：≥103%；

挺度（弯曲法）纵向≥83mN横向≥37.1mN;

平滑度：正面≥35，反面≥33；

不透明度：≥93.5%；

施胶度：≥1.25mm;

尘埃度：0个/㎡；

交货水分：≤4.2%；

外观：纸的切变应整齐、洁净。纸面应平整，不许有着折子、皱纹、残缺、破洞、透光点、

裂口、各种斑点、砂子、硬质块及其他影响使用的纸病。

色差： 每一批次色泽应一致无色差。

复印纸A5

纸张大小：210mm× 148mm

采购数量：109件

规格：1000张/包、8包/件或500张/包、16包/件

白度：105纯木浆

适应机型：所有打印复印机

定量及定值偏差：≥70g/ ㎡，±4%；

厚度：≥95μm;亮度：≥103%；

挺度（弯曲法）纵向≥83mN横向≥37.1mN;

平滑度：正面≥35，反面≥33；

不透明度：≥93.5%；

施胶度：≥1.25mm;

尘埃度：0个/㎡；

交货水分：≤4.2%；

纸的切变应整齐、洁净。纸面应平整，不许有着折子、皱纹、残缺、破洞、透光点、裂口、各种斑点、砂子、硬质块及其他影响使用的纸病。

色差： 每一批次色泽应一致无色差。